云浮市住房和城乡建设局

云建质安〔2020〕41号

关于全市预拌混凝土质量专项检查情况的通报

各县（市、区）住建局、云浮新区公建局，各有关单位：

根据《广东省住房和城乡建设厅关于加强建筑用砂石和预拌混凝土质量管理的通知》（粤建质函〔2019〕1288号）文件要求，5月11日至20日，我局组织开展对全市预拌混凝土质量专项检查。现将有关情况通报如下：

一、抽查情况

本次检查重点检查预拌混凝土生产企业质量保证体系的建立和落实情况，对预拌混凝土用的砂、石、水泥、粉煤灰等原材料抽样检测；检查项目工程混凝土外观质量，并对工程混凝土构件进行回弹法检测抽查。抽检了7个预拌混凝土生产企业和延伸检查所在辖区的7个在建工程项目，现场抽取了水泥7组、碎石9组、砂10组、粉煤灰7组，进行物理力学性能检测；抽查了在建工程项目16个构件，进行回弹法检测强度试验。从抽查的情况看，受检企业基本能建立产品质量保证体系，落实产品质量跟踪制度、试验室管理制度、出厂检验制度等制度建设，建立原材料采购、使用、检验台帐和预拌混凝土供应台帐等，供货合同、出厂检验、发货单、出厂合格证、配合比设计、坍落度检验、均匀性检验记录、混凝土送货单、生产信息登记回执、施工配料通知书、原材料出厂合格证、检验报告、生产用砂氯离子含量检验合格证等资料基本齐全。受检项目工程有混凝土检测报告或试验报告，有施工记录、材料进场验收记录、材料见证取样和送检记录、结构实体检测记录，有隐蔽工程验收记录、（检验批、分项、分部（子分部））验收记录、工程质量问题处理及验收记录等。

本次检查发现预拌混凝土生产企业存在问题39条，在建工程项目存在问题42条。对预拌混凝土生产企业发出《整改通知书》5份。对在建工程项目发出《执法建议书》2份，《整改通知书》7份，进行质量安全违规行为记分19宗32条111分。

二、主要存在问题

（一）预拌混凝土生产企业存在的问题。一是个别企业的质量保证体系不完善。如郁南县合和混凝土有限公司，存在未完善试验室试验设备设施，未完善产品检验制度、未制定出厂检验制度等问题。二是个别企业对配合比管理不规范。如新兴县润江混凝土有限公司，未对生产配合比拌料配方核查；云浮市安城混凝土有限公司，试配配合比不规范做试验等。三是个别试验室的水泥试验操作不规范。如云浮市长利泰混凝土有限公司、罗定市同力混凝土有限公司，水泥试验用水未符合标准要求。

（二）在建项目存在的问题。一是个别项目的混凝土构件外观质量缺陷较多。如云浮英伦豪城商住小区二期项目，楼梯底混凝土夹碴、露筋，墙、柱混凝土局部有孔洞；罗定电子工业学校教学楼宿舍楼建设项目，楼梯混凝土夹碴、孔洞，梁、柱混凝土局部露筋，梁混凝土局部蜂窝。二是个别项目的施工现场未设置标准养护室。如云浮市工业废物资源循环利用中心项目（一期）、广东玖为生物技术中心项目（一期）项目，未按要求设置混凝土标准养护室。三是部分项目的混凝土施工记录缺失或无实质内容。如百合·星湖花园项目（四期）32-35栋项目，混凝土施工记录无实质内容；新兴县湖畔花苑二区，混凝土施工记录未完整对施工过程记录。四是个别构件的混凝土强度推定值未达到设计强度要求。如广东玖为生物技术中心项目（一期）项目，首层柱混凝土强度设计为C35，5-4轴交5-C轴，回弹法强度推定值为33.3MPa。

三、整改意见

（一）各预拌混凝土生产企业、各在建项目建设、施工、监理企业根据检查通报和《整改通知书》对存在的问题进行复查，迅速按要求进行整改，能立行立改的问题，要立即整改；不能立即整改的问题，要有落实整改计划、专人负责、落实整改措施等，确保整改到位。各县（市、区）建设行政主管部门、质量监督机构要跟踪受检预拌混凝土生产企业和工程项目的整改情况，确保整改落实到位。

（二）加强对预拌混凝土生产和运输过程的管理。各预拌混凝土生产企业要对预拌混凝土的生产质量负责，建立健全质量管理制度、产品质量保证体系和产品质量跟踪制度，严格执行有关法律法规和技术标准。加强预拌混凝土出厂检验，按规定提供预拌混凝土发货单和出厂合格证，保证预拌混凝土产品质量。

（三）加强预拌混凝土入场验收管理。各在建工程项目施工单位应对进场的预拌混凝土质量进行验收。施工单位应逐车核查混凝土各项质量证明文件资料，对进场预拌混凝土实行见证取样。预拌混凝土进入施工现场时，施工单位应当在建设或监理单位的监督下，会同生产单位对进场的每车混凝土进行联合验收，并在“预拌商品混凝土交货单”上签字。验收内容包括：一是确认预拌混凝土类别、数量；二是记录搅拌运输车的进场时间和卸料完毕时间；三是现场检测混凝土的坍落度和混凝土拌合物中水溶性氯离子含量。

（四）加强预拌混凝土施工过程质量控制。在混凝土浇筑过程中，施工单位要严格按照混凝土施工技术规范等规范标准进行施工，确保各部位混凝土强度符合设计要求，严格按照规范标准及施工方案留置混凝土试件，要保证混凝土有足够的带模养护时间等。

（五）全方位加强监督检查。各县（市、区）住房建设行政主管部门、质量监督机构要进一步加大预拌商品混凝土生产、施工过程的监管力度，切实落实属地管理职责，把强化预拌商品混凝土质量管理作为一项基础性重点工作来抓。要严格执行质量巡查制度，结合随机抽查、专项检查等方式，对预拌混凝土生产企业开展检查，重点对砂石、水泥、外加剂等原材料以及预拌商品混凝土生产、施工环节进行监督执法检查，对发现存在的质量问题，要督促整改，对违反现行相关法律法规和标准规范的行为，要依法严厉查处。

附：2020年预拌混凝土质量专项检查情况汇总表

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKifyLiHtLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46LCgCQjEBLiHsQif4QBzzNCQBKSjvQCDsNDH4MiAFMiECQiUDeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFoALyTxKmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzMdgs695yaOGy9d8pLmnusXzLqhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqP05F2u6qMr7eO461nxdh90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT90LZ3naWm08OU+r6wOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi4UUC=xLi=vMiDvLSbvLC=xNCTxNSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCHvKS=1KS=yHCD0NiTvNi=2OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjtLSjxKiDvNB3xLiX7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOjDzKTEEKSDwKSD1KTH4KTLzOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkEU2oCPzDvS1cAczkBPVcITDI2PTMIPlcJQ0EEPTEAPUYYTjUTSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdD4DPSUMZkU3SloAcz0DPlEFcyA4STQEcz0TVWgNZjE2STQBXT0IQzUMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0QNGcDTUkDUkEQRTgmVlUlLCQiYGcEdDQ5PT4BYz4VPjEiYTIqMkIhUyUkPVoEYj0BLDcALUUEP1fzU0QvQmQhaCQCUC=4ZU=wTz0VNCUOVUX2Mlj2MVMQQDUPSTDvQzDwUTUCdCQGXjX4UETwTVIMTig2REEYQEYQTTQHZEoOZ0bwcUgmRkATLjjuUjk3VGoqMVgXcmELclw3PT0IQ1YMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTDzQz4AQDMBZUEKPlcQQGkhSFM5TjEHKz8Yb171NV4DYWLzMWolaBsEP2YPMEQoR0=qJ1EoTTYINTgyYicXZjQvQkUvYGYqSRsTbkY0c2LxXjUGTV3uPlQSbTwJZD4mSWUpcmUmMycNPmQCVjMwS18hLCP3QyAYPiM2cz8BLDUnLWUKbx8NTmAJYif1KzIJZiYJP0EWU1YLczIycCXwPlQXa0khUic1RiAORlf0QGIHcVMxcTkZbmY3TTkDPUEAPl7zRTIhUDMCPUcqczg2VTQVTiApPjImczYuPUUrUSATRCIyZFsQaGYFZDsKVlI2SEYmb0IgNFc2REEYQEYRLD8BPkkEQjMWSFUtMUUmYzjvViAsbFcpZUkGbWAOVV4DLz0EVTcALUUjRTEQKz0DLGcOc0kKR18EX1g0NGYATTUCPVoAcD0CbzcCP2MGPUEUQjI2RTIFZCkuYDgRcz8oNGYjL1PySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmcidSkpXzgMdT0AbzcALUUjQGcQQTE2RTc2QDDuPlcNUjgRNDUOQDDxSTQSYz0wPWcnZSUuYDgRcz8oNGYYLzoySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmkhPykHTjUNPkfwPiEYaWgvVSD4QEETQWUYLzoySTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2QkEYQjsrVTwBcz0EQDIMRz0DPSMMUFLwSloUcD4TPV0BY0kwUlcyRFcXNDUHPWcgMTwwTiUxU2T0XlkCMWAoYiUhR2=0SGEMMjwkcj8TVFwpM1M2REEYQjsrVUYATT0EQjE2Tz0DPSMMZjE4STQAMD0TPWgNQFc2SmoMdj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUAPSQIPjEQPlT2ciLwZyMVRzgFSSkPQyUUP0AhMVotciEVVWQsPykNTkUOQB8oc2TuS0kscWMiMSPqS1EqbkDyb1ESUT8xXVYKZ2QDQDYMQT0OYWI1XloqKz4NVGfzMDEqZDgFXzfwR2okYVYgT2UhM1n4YWIHXjkvQCgyQVcsYkkNYWUnRVnqSj8YMGIDYTUscycCPzEURyMBbzrvTUoPcyApbFYsbRsKMiAhSR8LXl4qZ18jTVgPdDQ5ZEYjKyXxQGkQNUEubEABQGQ0MGnzK0UDYjMZcUgzRikkSFkObicIT1YqMDYEU2oPL2EvZjcrZ2cFayksSyH4M1UoMBsrPxslZWEVNCgWbkQmPUAHdSkrUVv2cEALbF4tPiUQcBs2VDYMLEoUaSI2QR7wbTwkcGbxYCUiXlTzbFMnSmbxMUQ4RFUITyQ4MT44cloQZmnzc0YAMzDxJyAwL0kwOB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTXwY0kJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQmg5PzMBXz0CPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPlsMU0U4VVojZT0TPSIYUETxS0cNaT45X2kYUDjzVjcEdD8DTl0ZQ0TwSTsCPzIFNGcmY0IhSTkIQED1PTQAYzUCPVb3RDEARVcGPVsZPUEAPTEBUlgETj02QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQELD0DZ2kNUDTxSTQAcz0Fa0gDUDk2SUQAdD4pQSIMQDE2STYuc1cYTWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ0QvQmQhaCQCSUH3czgQVTQVTUEKRFgZS1sWLWUXYzoPUCIIK0YIdEg5ZyUnVGYwSGYrdDEMTSg2QEEYQEYQTTwHY0oyVCENUEYBb2gHdjEjPlcNUjIASVUFZyYRXkb0YTEqNUAYZikUZjYlS0QsQlTqa2TqVDUAc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjEPRmMzdj4EPVX3MVk4ZmHxXz31dlotShsXMEEKNB8nSzkuKyb0bToAUVnvYWfucFUMS1sVT1vxJ0E5MT8zUycCdkoyTUoCYigFLTsub10ELjE4Mj7qMjQ1byAGLDoqR171ZGYTZmchTlcHYjQAMDgQTzgWMGE5NCEGZ1vudmH3QV0Pa1sJPkoZNGYAQ2jybkUFLVUnZGQXcSgtTSQsRFsOb1T0dWTzZF00KzYAYz0BPTEGZlcmQmQMRTkBXUQAYjImSkYHTz0EQzQAU1cBT0YTTj0lXWkGTjMWNEcEa2ArcjEzUzM3QmI4QDEjPlcNUjgQMDUFY0EURkkzMlYrTzMAZkItT1EsPz8JY1EwZyUoX0Aic0ImVTQVTiAmPjP3c0ATPScBY18wY0I4Qyc4NDIATTkCSTLvczs2VTkKc0kBPkEURDEmQUcHLlfvYDgAMjw4NSMjL1M0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyPmoLLj42X2oIczM2VTQVTiAPPjEQQDEmXjEMQCgGPSEUYDg2TSQMQEk2SjsAdV8DPzcLaVfvYDgAMjw4NVoiaWc0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyRmMLLFQETSAFYkUHUlkhQ1wpVCANPj0SMVoiaWc2SWcYRTs2VTIBTUUHPUEEQTo5PVwMPz0GPzMyQzEQUTYBdjEBZFgja1QHTmcOZSg1XiINdlMCMV4ZQz4nSF0NclISMVohZjEVPlcUbUYmbzgAc0EMQWcucz0DX2gNdkTxSkLvLT0CVTcBZWAWP2ckPlY2TVMDPmIqcWAHaWQgM1w0RTwsaTnuaGMwals0a2oucCX3MT4kU0AzdjEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2kMQDk2STQmdD0DQSAOQDDySWoMczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY1cEPjEFM2TuYkcTYEUuX0U5LCghaEEINWYsS1TuUkYoLkkLLCEFTSQPJzwCMyf0ZVD1dGotZiP0bUMzQFU3bDoQMmQvNGESLD0MUWcQcyT1cSk0S0P3LCElRFomP0MEX0Y2YkUxSiT0NWAKMWY0TCD1b1QyZVsPdWcSP0n4YyD1MjUoTCPvMVoobz3zT1IDbzkIPkExXzc2bkIBZx8DTz8rJ1ExMGIxTmM5NGQ0YUMSZCECQR8ETD8FUiLubkkPRjPwP1kqNDUOLicpTFn4TT33Rlz0YSAtLSQ0RSY1b1gJJ0QmUUIhSR8kbV0MXUcTPUcpLkj2XiMzMjwpMkULMRsKbEg5dFEzSzEANFYLLkYSVGTvNGUsYVMHaDLyMzIiUWoRaEMhXjETK0cucCXyQEnyaGgzM1krdTTyQFIrTDkjMFgLZjwqLzrqSjMPTFoBUTQyQFH2T2IjZV83Y1cEXj0IRTIFczkBPUQBLT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0QRUABczECRTImRjcQQTEAPTEVVUIEUD0AZzcBT2MOPWcIXTIQPWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQVcYQDova2gjRlUtMVwCUFsCNCEibWoHSz04aF7uXTYYaVgGSRs2QD8xKykyPj0IR0oFbDUZM1YNblkrYyMKSl8hVicMK0HxQkYrQjwraUgJPjcUXkYvTx8NY1IpZhrwPzMHQlDzMV41MjoMdlMxdFcPYx85XSYsayEUQlwYRDMLUWYgRmo1XjQNMFwuNToKMGMtYyYhRSgFcFQXdmH4T1b4aFMBSDLvMVEkPVEEYyz8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=vLCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD3NCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOkEpR1gMPlU2VVkIamE0dFcSLCIxMD81PT4RVFwjdjUqP2=uVkAGa0QLJ2MiaSkgOTgJQjP3LSYzXlYUdST2U0XyLCgGYWgnQ2ATRDsqTV4wTUEQTUEQY0YVUkX0TUEmXkEQYy0AMlcCVFT8P0U3OWARcls5Mmn8K2UZZx7uSCzuLSkqUFUJOS0LUVczNCcmUkYVQmclZkEMTUEQMUEtTUEQTUEKZ0EoMUEQTWIVbWEvZWM4NFIUMSY4UiYQSEnubjwMVVDxVWE5bC0nZFQYSF8FcT0UJ2kzQC0MSjYOSGIQSDICPVUlZlTqaloCTzsPaFfvUSEXcT33PjfqZkAIX0YCaCkIZVEBcFcXPl4HT0EFalohRVIAc1X3RlIgPkMhRUM4OV0iZkEGYGoucWgpKyYYKyH3OVo1LSErPz4IZ2cWMD8QXjkCLScEbkQLalgnTFsnPygwRV8FdFwCYF4LZWYsVUMSVRrwM1YKSzkiYz8uR1zzNFjzUSYWYTMJaVQMTmQQXmouZzf3RV4uXjIKZWgVNEMMSVohUlgQMVIwNDM4ZlwOYkkDNVfxQ0EzSzEETWb1XWDzZDL8a2P2P0j8QSkLZDMuUToiQCgkVVUJXkEidVMZZEkGRyHxaiAUQVMnLlHqRGIoTTEMZiIlLFMXTToCPkMjVUooMlXvbSAtOUkwLEX3STw3YzEmQmL4ZlnuZkgkUF74K0kMPkjzbSgFY0o0YSQCdl8pSGTxc2ooPTw0QjsXbyUXQ0AMT1QHZ1ogRzcBajMQRkMKajr8ZDMuaGopcz4EZiApMTTwblfxSjgkalUMZiI4aFgCbz3xQjrvSl0jdDkvT0MkSmcEQDIEXy0OTV0XaT4FMlIPR1spP1P3Y0IXSWfzZVs2T1IIdkkQP0LvZjj3XzwSYVotSSEzP0ERbWoNZjkZbTgkc0EZX0MpNVsCUj0rbiI1Pz7zbWU3aVQgal8mTzsHZBsDazghPUkCVSEHcV4oP2T1bkAhT2gCdCQjPmgNbWUURDcLQ1oLJ14NLTsQK1Q3MVTxYjoSVDr4P1QNcTX1ZCjvbVfuaUcVR1UVRGYkSVECK2cpUzEtRD4CakT0QUItZVT2Lmg5SUfwMlD3cTE3TVD0dGkARUkRLEDzTz7wYyUESSYxTDMCYEIMaFbzY18OYmooXlURTyYCQDgSQD01PkEpMz40Xlj0R0YYPmQHckguSVUndiP4SmoMPj8uPjXvXiAQYToVLFkvcyIzK2T2Xj0iQCHuRjD3TiAYS2UjOVEpYmMBdjcDa1oxLFIRZFQAQVoOSVYJU0khazoBZD8HbDckLD8wSVsQYjwBREEHa0LzLj4EK0gxRz0wZDoFMFQQXzEAdULwSjwLU10kYE=1UB74YmExdW=xT0EKP14HZUIpK0IJQ2AQZkYQOR82RGYRYWc5Tj4OVSf3VUAIZCAyQEPuLSkINTwPdmUgJyQpNWUMKx8YJ0k1QVEOQWUZayA5MDghQWAMPzfvT1g5PVsLbFQySyIhRkgNdFruS2chLGgHLGctTEkRaVoGSVj8OUX1ZWYBQyzqLmYvaCc3P0gsYV4tP0QtPzQTZFInVjsNclnvP1IzUkEsJykRJxsRTWYYazgNMT8EZlMQQzYhcVQQa0QFQlMvTjn0b0kyc10KRSY3VDMlSmX1LCXxTTspLlQQbFgSUCgFSickTTbqc2AnRj02YTcNLjf2VELxQiEmSyAnMiYMaD0Cc1EyZGg1Zj85MGEkbD4HMCU3VFUsSFU4Tj8sRjwmYiIUZWAuNVkZbV0nK2cQLUALOVoBby=wPlM1czMNSj4pVEghRkjzTFUiYjf1bT4BRSYvaTsMTGosZ0EBcjUnT0EOaSIRSUMqQykRKz0oRD0tZyz1MDMOKyETaD4vdj8MTj4yUkkxbED3bSUjXyEyZjkQLkkWPjMZX18lTxsQTzMkOVQiZi0MYV0MVWg0cEAKK2MqQ1kATT4MbmcyaVkPPUEEXUEXZj0JczwNczEmQyDzdCkZLWPwPUEkNV4QXi0CXyg0SFwRXmgFXSIGVToJVmX4VTQVYmYXaD8BSSkAcFwpS0UUZkLqRFwickQRcFozaCAYUTgtTGcyRDrvPzsPcEjxaUDwU2cUZ2UQZRsPNEMZVUECaVgMZmMtdSkIaFkJYFIoRFQHbWgOLjYJZlXuXkMBVVoNcmQ3ckMWXTUXYSIlcSAxLkDvMWcMbj7uUUoHdkQSMTrvTDIBS2M5LFspLDkyY1T4YTszcmMTUi0qKzo4UmcDUmY3bUgQPzkITzoQTFvxXWnxc1s5R2T8VTEnZlvvSiImUxrqP0MmczU5XmcPRz8pSTcJdEEkcjPwYyYkMVomVGIIPlkhRVcSMz8HUGECLlUHRzwtMj8qPk=udEQgZEEPbDIvRFgJVVPqT1UVRFUCZCEEZmgrRFkQb1wKM1gQdCAubT43Qkg1cyTvMh8CYSXqa170R1IXVl4oMFIMPx8sR2kiQmcIPT4NZD8scjsKVV4LX1UrOVcVTjwFQ2AKUWTuVmUMYVUGSC05bjIMPzMpa1owYWoyRUkKPzwwbDQIRyEYPiUjTUkwYmgLdmcMa2YhVGQSOVoBPlQ1RFswTWIlSmkIaTsxVFUxU0USLDc5dBrxVkkiXj0lVFcYSTsMMUksR2YCSV8CQEHuRTz1UzsPVhsyc2UIb1MvbTDqP2AnPSj3SVI5LiEQQVkuLjgQXlTzSjgNbUgRUEQZaDHxR1f8RTH0YzsMdGcsaFfuSlowSV8sLj4UPm=uZD4vcTgzJzMFS0I5dVUQLDwscx8kVTsJYl3wQUgIcmItYTL0Jz8AajIOMUIPVl4wTTwJPxrxSTgwMFkKVDwOZUolTEIQQ2ksMx8BZDcAVVQ4M0juYDkOSjcKZ0fzTzsgQ2YYakIFQSjwZj8yUD4FKzMZRygwXkM1LUAST1cEX0IkSmLqSB8KdEEJUGb0dlkvbVf8bkYnZjTzYmoZMEUMNGoZYz0QciAnTCAOTFomQDoKRWb2S2MMREn0NUQmTFQ4QmAvQ1IpQlsVVVIIdTcBVWAwcCPqVj8pUUErMzg0TWUXQUEtUUATVDIJayYBYVEDRjjvQkM3RTgPbDklZTwNYzMtQlshRlT2RykQVVkSP1k4ZmU5T1MiZiAKbDIvSz0UVj0rSl0FX1koTGksTUMla0gLP1zqMEU2NCIpaloqJz0nTFk2NT0BOVHxQ0ojMSg3RzEgcSUBZloyNWoiRFokbiUhSGj0UmEObSQGRWgmamACR1kUbTjvY1EORD0TRh8vSCEGc2c1XzkCc2YDSDMNShs2cj4XakokckA1bDHuZVcYRDMPTyQpRGoDdkEKckfzaWARZDIvQ0T3P0EIZkM0SmMWUjszUScAVmcTSEkYZlDuaUknTjzxPjQ1UmA3UVzqVmAQdikra1UKUkcKdGEwKzMORFEwT0AFP1cRTmc1dBrvcjM4ZTsoRlIkUGguVTHvQ0QMdlMxTUEAUjzvUUEjQSYYT0ckZjURYET0PjEDSSXwJyk1RF8lRDr1ZTMnZjUQX1UwTFgSVVsDMDgLNDsSTF8RbVYZShrzSGYgVjQtMF4DRCUKRT4BSTUKdBsXTWUPbWclP0oKaUnuSELzPzrxLD8AZF0QZzXzcD8MPloCbkD0UUcpRSQ0ZkQqQzsOaFwsSVItMFISP0YOOUMpQEDzYFoiaRs1X1slRh8DK1IYSmAMQyIkQVkBZmMBcFIsTGDxcWoFTUU1LmDzTlMSPicuTy0iVGbuXlX1cmopYDISR1QtRSYXXzI5ZEUpPWH1MWQXY1ERaS=zUDHuOVgNc2n2UUEDUz4QUyT0J10wMTb4TUEoTCQkVGALQTkyRCcxMToHQVwoTVYMYTDuZlw0Lj4VU0IGRTnvPj4nK1owNVIiXkQkYCj2TyE2Z1j8cSDvSmn8MTIjSWoQbCkNNET3VV8haVEpPzMUcycGQ1n0S2YZT2U1KzgYczzwaDsnS1Y0VCEqUlooTD4XNUYVdUQjY1buViQtLTIGYUQZUmoHNDQzQkPxMlbuQ2ECOTI4YT4DMjfwXlQtVCguSiYDZF0HaV7zUULvPlYQUSELMkAZVj8hdj0KTBswTiIkK1wWMzovSjr3VSk2blkKP2EOJxs5VmDqbR8CU1YUTyUtdjIYVkMrdiIFP0X3SkLvNEciOUMRTl8tOTMLQW=1K1wCPxsCM2gCRFo1RyIiR0U5c1oQLTT0R1QGMiAzVhsCRls2dUTuXTwFLFH8PTUrMFg1VDokXWoZTx8lTz4lLGHxUVfqVTEnaDgARlQLQTkNXj03QEQkYkMkTVEMbiQzTzUKQCcDQSI3ZF4Sc2cVcy0KVT0PczMYaTI2OTEwMScYMkYqRUA4TSUOT0otNFgRLWb0NVgUXjoBazwHYhsFXVn8UF05LUEnZ2MFbD7zSjM3cmAVPUANXV8yPjcYZlzvdT8oJ1gUZWMTSV8GYzgYc0HwZWgULEkQZmQROVgRal43YjUwP1IjTEE5dVoYZGcFPy0kTTr4YkYWYEfzZTcsVD4ZTzIKMjgYLiElYD0NXWo0VTIvZmowdTErP1L8ZTkAajYzT1gyOS=8ZlcoSi04VVUYMzQQNUoySjYqMDsKKyUERFIqa0ApP0okSFcvX0MiM2QJQ1kmP2YLLDP2NTc0SkAVPyQoVEYETzX8SjcgcD0OaEglUEcGTUk1LCQIMCUhY0IQX2f4MzUpYUEPTEj0QEYGYDH1RR8ucCI4PmkjUj73PSEpVWMDSkYsNEEtXzruXj0gQV8kXSQJT2D0bUL2Qy0jOUYDRCT1bD0HJ1gOYkMQTT30LEksSmcRSDoHcTkRUFoibGcxUl0ORUMJcjgAVUnubkIZaGY0TVURTTHuc0kSSGYjKy0DYDIsLikTTlEOTSEybCX2NTfvR2j2RmDxTWcZb0=ubDnqLUIhPiEvVFkZX14PTVXqLDMkSmEnYScSRGYYZkMXZyApLFMOPzE2YDENRUEHcFDvQmctPzHwMkANSSQMc0gLMSAKYmESY1QYSyEGMEEydUEARCE5cl8nPyfuUSgYTUcPR0MrYDojdSUSTGQGMDo2dFgBdGUHczoRaz8DMDcFLDcpOSb3RCAmXjgwZCUJRkEwcEcWNUM3byUPJ2INPzYnMEMhZScSQ1EjLkUzdjnqdSTwSDEHZEUxTC=3STbvPjURKz81MTIKbTvvQmchLDH3TjMoLDzxcWYRNDYBbTIVUmoQZx8NZiEwTT00cSUCRlcvUicHQigpZ17wZmAXdUjuZGLuYT0QVSkuNVkzb2g5YmgjdiApYj0oRycwbygkTSD1UmgIaEEwczQqbVoMMT0MZVMCZFcTMEgIcVoxQETzPUUTT0MFSFoOcGYjPmn0Tz4gdmUAK1k5dmYGbRsGbTIxVB7ubWopYGIJMT84ZkQRYGgFTUkkTT8xXWbzcTrvPzsKQ0EkZ1MwblggPyUJUjLwaiPxcVMybGYBYm=wPygKdGEBbTcyXkDwZmkMR1YlK2cmNTswRVsIbT8oTTL2TzMYU0MNNVsjPkQZQjzuZmHzbz0UZVcnVjMMMkgjZikFdmcxNSISazcSMDslTCUKRj0wJzMNcTX8TVkWSC=wMmUwVUYTP1oAZmY3cGM0SFcLTTfzdkkndkMoUzT8YGEiUkg3ckgQdGgNK2IkRD3qR1MCYlr2TxsWcjMKalQoZlwGcVoodFomRzQrUj0DcVoCPkHxPTkWYWUPQRsQMjgQSSYsQknvQzgEYlsLLDIlTkIHTlUwZhsxdkMsQj0WXkMpcUESZjIvLR7xVWAPK1gxVmMvLFn1NB7uUFoSZ1YtZD8mdT8BRBs2QUERYWcrUSAQQjsGdjQJTGUWLFUGUiUpR18lbEkOajgGU0nuZCI5cCHzVEMXSFMpZkIwbF8QLCEAZlooTWMiQ2gVVVo0RCIKcR8VJ2TuQDgBclUnVGc2TF4MQkQqdkULRUUPcyAxalkSMlUZVTwnZS=zPjEwdjszbR7wTFgPakQQQSUHa0YXSEAnRmISRWEHdEYSYU=4YTgoRCPzLDYsXkkzMEooa0f1SjYrPkErcz0PYGLxRSIsayAxbjMvVhsBVTYLSV4HQVgIU0EvdGgMPSP0cyPxYGIRRWY3Q0j1T0EONUbqYyUrP1cCUCIoaFgSRyUDbF8kaygVLWIiYjcxcDMLcFcgTj0AYmIHaSQJP2gwQEgiTCIKUh8OPUcWT2bzUTECcVIpT1cNbCEHYUH0XmMnRycHVTIGT2AHOWUhdjwgZUUmTyYyb0Mzbz85SyQ1UxsOK0EvYFQ1KyXvMWAjJyTqSGosSScEclf3aikUVUQXJyEBTD4GVlIFYCz0ZWYrdjH0Y2oNUDcwVDIMYEUwYCU2SSTuTCI2TCINMBsoK1wyMFX4aWMSciUYYlUKVi0xSSIQVGgAQW=0QkkNZWcpLGonOTkHTiAOURsGK10FZ1LwRVcOSCgNYWYObWElSjcWcUIRVkcvMVksP0kPU2MoZlEQcWkCQEQWTRr2RiYuMykMZBsARkQNdUMMST71bzUzYD0vTVYQS2gkbGPwZkgEYWgCVS=uK1kqdBsPVkkBZz4YRTsmMjM0Yh8uZFHuc1sQazkPP10BYmgEVEoMMFcWSDwMSDHwbGUJY2cpdVwTb2MOM0EJNTgGamIGRUgiQxshdkgKYDg3TCD4LjwHZzoRVkoiZlUuamMiZyUoPSEETGcOMkIqRCkyLiIvRVMvLVkqQ1kyaWEOJ1sQQyQobl8SbUQHb2MLQ2MkLWULLlD2MGfqXUgLdDcOYDf3SGEoaTwIQ0MvQT0IPh8HPRrvQkYQPzQ3SVQiYDwIbz4McyUpdj0gMjwnbybvaCU5SDklXjwlMygkTTf8SFkQYykmbjwIXz8gZjzwazMANSQuX1IFR1ENQTITMh7qRjcFVCAFSiH8QFoLcScuRz4BOVoJXmE1REgmR1ENRkErYV4kSEb2TWgLU1oGQyPzLkkvYCINU0LvS2oYMFgzazo2Ml0tRS0pYUI2YGU5Vh8CZ0oXYS0IT2YwK1zzUyQERjkkaVQUSz02ZWD4VScjMD4EaD02dDoCLlcgUEYLTyABTzUnP10rdUEsQVnwc1MYZDIsSDgsRToCR1YET0EPNV4MVi0JaWPxLV0DaToRdCIpazkJTVgrVDMnTVQvYCY0RCkKSVn4QlUnVWMiTz4LYEISZFISZyf1Sj4KUl8MdF0XSTgFRiAFQhsxMjoRVT0MLFsyaFn4bjgMViIiJ2gHaUorbEYFNScvP10lQ0gZPkcSR18rbjInbDQKLB8vZC0RRFEkYGAKT2ATKzLvPkgRK0MrNWoUPmcqMlorVSIBP1oMMFcPUGnvdjsQRCQKSScJSFfwST8KY2IuSTcSdSPuRFopOVoORWMVP10hMVnzOTsYcSktMDIsNTMnSjbuaTsEVFEvbmA1MGErPh8ySmIkZTQgTDUIaEDwLFP2ZlLqdCgSUF4oT2YkT14KdEYNXSc5PzL2ZmM3cVMvQSf2TTrwTxsQbFUUZlEZXyAUVGj8aWINPVMDSGoGdiILRFgWU2kVUlEHaiILcGIPUTcuch84MR73c1srR0MrPlQkUUcoRCkSMF44Xl73X1wWYEEBNTgTZikrSEkiVVcYUUMVTxsTVFQMTT8HaSUBX18zMTs2VWcxTjMvUT4QcSTxaUjvMWYycDIsdEMUZDMgPWEwLD0SSUE3RCLyOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLCfwLCDzNC=2LyL7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOij4NSj7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OlPwYSIhM1HwLCYgMSX4X1X2MyIgLigjXSD3MFYjYSTvOB8MYCT9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7T1UgaEMkblkgaC4QZjsnSTIkc0koRV4wcWgmTy=xbiQOcjENTkgrYGoEZzMvK0oPQ18TSBsyX1z4XS0HRjYDNCD1cFIlUWj0M0cVLyvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

云浮市住房和城乡建设局

2020年6月3日

2020年预拌混凝土质量专项检查汇总表（混凝土搅拌站）

| 序号 | 检查日期 | 所在地 | 项目名称 | 存在问题 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020.5.11 | 市城区 | 云浮市大兴混凝土有限公司 | 1、混凝土塌落度、均匀性检查不足； 2、对生产混凝土开料单缺复核检查记录。 |  |
| 2 | 2020.5.12 | 郁南县 | 郁南合和混凝土有限公司 | 1、停用设备设施备案信息未及时更新； 2、安全生产管理制度不完善，岗位、设备等安全操作规程欠缺； 3、未完善试验室试验设备设施； 4、未完善产品检验制度、未制定出厂检验制度及质量保证体系。 | 1、发出《整改通知书》1份。 |
| 3 | 2020.5.13 | 罗定市 | 罗定市同力混凝土有限公司 | 1、粤10790等13辆混凝土搅拌连输汽车已转出，未及时在平台更新； 2、无混凝土抽样记录； 3、应完善出厂合格证信息； 4、水泥试验未按规范试验； 5、应加强混凝土抗渗试验。 |  |
| 4 | 2020.5.14 | 新兴县 | 新兴县润江混凝土有限公司 | 1、未完善产品质量保证体系和产品出厂检验； 2、未完善原材料采购台帐； 3、未完善预拌混凝土供应台帐； 4、未对生产配合比拌料配方核查； 5、转出、报废搅拌运输车辆未更新备案信息，7辆搅拌运输汽车、1辆搅拌泵车未备案； 6、水泥试验用水未作恒温处理； 7、未完善混凝土抗渗试验。 | 1、发出《整改通知书》1份。 |
| 5 | 2020.5.19 | 云浮新区 | 云浮市鸿源混凝土有限公司 | 1、已转出搅拌运输车未在备案平台更新，现使用车辆未备案； 2、安全生产资料未按《预拌混凝土企业安全生产规范》（JC/T2533-2019）完善；3、质量管理体系未更新改进； 4、检验砂氯离子原始记录不完善； 5、未规范混凝土配合比管理； 6、未完善出厂混凝土质量检验制度； 7、水泥检验用水不符合要求； 8、混凝土抗渗试验不按规定试验。 | 1、发出《整改通知书》1份。 |
| 6 | 2020.5.19 | 云安区 | 云浮市长利泰混凝土有限公司 | 1、应加强对水洗砂质量管理及抽查； 2、应加强对混凝土配合比管理和汇总工作； 3、水泥试验用水未符标准要求； 4、应加强抗渗试件试验检测工作。 | 1、发出《整改通知书》1份。 |
| 7 | 2020.5.20 | 云城区 | 云浮市安城混凝土有限公司 | 1、粤WY9961等17辆搅拌运输车未备案，已转出车辆未更新； 2、未按《预拌混凝土企业安全生产规范》JC/T2533-2019建立健全安全生产管理制度，安全生产资料不完善，未制定年度安全生产总体目标、考核办法等； 3、试验原始记录不规范、缺签名； 4、出厂检验项目不规范、缺项； 5、砂、石等材料没产地来源、缺种类； 6、试配配合比不规范做试验； 7、缺砂氯离检验记录； 8、缺抗渗试验； 9、水泥试验用水不恒温处理。 | 1、发出《整改通知书》1份。 |

2020年预拌混凝土质量专项检查汇总表（在建工程）

| 序号 | 检查日期 | 所在地 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020.5.11 | 市城区 | 云浮英伦豪城商住小区二期 | 广东中都建筑集团有限公司 | 深圳市振强建设工程管理有限公司 | 1、楼梯底混凝土夹碴、露筋； 2、墙、柱混凝土局部有孔洞； 3、无同等条件养护； 4、无混凝土出厂合格证明文件； 5、无混凝土施工记录； 6、108栋基础未验收。 | 1、发出《整改通知书》1份；2、进行质量安全违规行为记分2宗3条11分。 |
| 2 | 2020.5.12 | 郁南县 | 百合·星湖花园项目（四期）32-35栋 | 广东精宏建设有限公司 | 珠海市城市开发监理有限公司 | 1、缺混凝土出厂合格证明文件； 2、缺结构实体检测记录； 3、缺混凝土抽检报告； 4、混凝土施工记录无实质内容； 5、楼梯底混凝土蜂窝带状分布； 6、剪力墙局部有蜂窝。 | 1、发出《整改通知书》1份；2、进行质量安全违规行为记分3宗4条12分。 |
| 3 | 2020.5.13 | 罗定市 | 罗定电子工业学校教学楼宿舍楼建设项目 | 广东云华建设工程有限公司 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 1、楼梯混凝土夹碴、孔洞； 2、梁、柱混凝土局部露筋； 3、梁混凝土局部蜂窝； 4、门洞过梁与设计不符，且混凝土开裂； 5、无混凝土施工记录； 6、无材料进场验收记录、无见证取样和送检记录； 7、无结构实体检测记录； 8、无隐蔽工程验收记录； 9、无检验批、分项、分部验收记录； 10、无工程质量问题处理及验收记录。 | 1、发出《执法建议书》1份；2、发出《整改通知书》1份；3、进行质量安全违规行为记分4宗7条24分。 |
| 4 | 2020.5.14 | 新兴县 | 湖畔花苑二区 | 广东金华城建设工程有限公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | 1、混凝土施工记录未完整对施工过程记录； 2、墙、柱混凝土局部有蜂窝。 | 1、发出《整改通知书》1份。 |
| 5 | 2020.5.19 | 云浮新区 | 云浮光大景湖时代城—4-6号楼、16-18号楼、C区地下室 | 东莞市建安集团有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 1、墙、柱混凝土表面较多麻面； 2、缺混凝土出厂合格证明文件； 3、混凝土施工记录不完整。 | 1、发出《整改通知书》1份。2、进行质量安全违规行为记分2宗2条6分。 |
| 6 | 2020.5.19 | 云安区 | 云浮市工业废物资源循环利用中心项目（一期） | 广东汉容建设工程有限公司 | 广东工程建设监理有限公司 | 1、梁混凝土多处露筋； 2、梁、柱混凝土局部麻面、蜂窝； 3、缺混凝土检测报告； 4、未按要求设置标准养护室； 5、缺混凝土出厂合格证明文件； 6、缺混凝土施工记录； 7、缺基础验收记录。 | 1、发出《整改通知书》1份。2、进行质量安全违规行为记分4宗7条25分。 |
| 7 | 2020.5.20 | 云城区 | 广东玖为生物技术中心项目（一期）[1#厂房；2#仓库；5#办公、宿舍、食堂；门卫、变配电所] | 福建联泰建设工程有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 1、柱混凝土平杂物（纺织袋）； 2、梯底混凝土夹碴、蜂窝； 3、梁、柱混凝土局部蜂窝； 4、未按要求设置混凝土标准养护室，现场没同条件试件； 5、缺混凝土出厂合格证明文件； 6、缺结构实体检测记录； 7、缺基础验收记录； 8、首层柱混凝土强度与设计不符（设计C35，5-4轴交5-C轴，回弹法强度推定值为33.3MPa）。 | 1、发出《执法建议书》1份；2、发出《整改通知书》1份；3、进行质量安全违规行为记分4宗9条33分。 |