2024年广东省云浮市水泥产品质量监督抽查实施细则

YZJ011-KJ-003-2024

- 范围

本细则适用于2024年广东省云浮市水泥产品质量监督抽查，内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则和异议处理。

本细则适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、砌筑水泥。

- 产品分类

  - 产品分类与代码

根据GB/T 7635.1-2002《全国主要产品分类与代码 第1部分：可运输产品》对通用水泥进行产品分类，其分类代码，见表1 。

- 产品分类及代码

| 产品分类 | 隶属产品大类 | 小类产品 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | 374 | 3744 |
| 分类名称 | 水泥、石灰和熟石膏 | 通用硅酸盐水泥、专用硅酸盐水泥等、铝酸盐水泥、矿渣水泥和类似水硬性水泥 |

  - 产品种类

根据水泥产品标准，将产品分为以下六个种类，见表 2。

- 产品种类

| 序号 | 产品种类名称 | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硅酸盐水泥 | GB 175-2023 |
| 2 | 普通硅酸盐水泥 |  |
| 3 | 矿渣硅酸盐水泥 |  |
| 4 | 粉煤灰硅酸盐水泥 |  |
| 5 | 火山灰质硅酸盐水泥 |  |
| 6 | 复合硅酸盐水泥 |  |
| 7 | 砌筑水泥 | GB/T 3183-2017 |

- 术语和定义

GB 175-2023、GB/T 3183-2017标准规定的有关术语和定义适用于本细则。

- 企业规模划分

根据产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表3。

- 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年销售额/万元 | ≥30000 | ≥3000，且＜30000 | ＜3000 |

- 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 175-2023  通用硅酸盐水泥

GB/T 176-2017  水泥化学分析方法

GB/T 750-1992  水泥压蒸安定性试验方法

GB/T 1345-2005 水泥细度检验方法（筛析法）

GB/T 1346-2011  水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 3183-2017 砌筑水泥

GB 6566-2010  建筑材料放射性核素限量

GB/T 8074-2008  水泥比表面积测定方法---勃氏法

GB/T 12573-2008 水泥取样方法

GB/T 12960-2019 水泥组分的定量测定

GB/T 17671-2021 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

GB 31893-2015 水泥中水溶性铬(Ⅵ)的限量及测定方法

在“全国企业标准信息公共服务平台”自我声明公开的，现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求，以及相关的法律法规、部门规章和规范。

- 抽样

  - 抽样型号或规格

  - 抽样基数、方法及数量

    - 按 GB/T 12573-2008 进行，抽样基数应满足出厂编号规定的吨位，编号吨位不足时，不得少于1t。

    - 袋装水泥从企业的成品仓抽取，确定 1 个出厂编号的水泥，在该编号的水泥中随机从 20包以上的袋装水泥中取等量样品，取样数量为20kg，缩分为二等分。散装水泥从散装库卸料或输送水泥运输机具上，在规定的出厂编号吨位范围内，间隔抽取20次以上样品，取样数量为 20kg，缩分为二等分。两等份样品中，一份为检验样品，一份为备用样品。

    - 抽样工作应由企业陪同人员签字确认。

  - 样品处置

    - 将抽取的水泥样品全部用0.9mm方孔筛筛析，取其筛下物、充分混匀，缩分为检验样品（10kg）和备用样品（10kg），将过完筛的检验样品和备用样品分别用两层聚乙烯塑料袋密封、包装好。

    - 在抽检样品和备用样品的背面或侧面用封条作封样标记，拍照留存。封条应由抽样人员和企业相关人员签字确认。

    - 检测样品包装后带回检验机构，检验消耗。封存样品留企业封存，并存放在干燥、防潮的地方，保存期应在抽查结果公布后不少于三个月。

  - 抽样单

- 抽样单应详细记录被抽查产品及企业相关信息，包括被抽查企业上一年度生产的该产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。企业还需提供该抽样水泥的产品质量证明材料。

- 记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“普通硅酸盐水泥”，应记录被抽查企业的所有普通硅酸盐水泥销售总额。

- 检验要求

  - 检验项目见表4。

- 水泥产品检验项目及现场抽样表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不溶物 | GB175-2023 | 强制性 | GB/T176-2017/9 |
| 2 | 烧失量 | GB175-2023 | 强制性 | GB/T176-2017/8 |
| 3 | 三氧化硫 | GB175-2023 | 强制性 | GB/T176-2017/10 |
| 4 | 氧化镁 | GB175-2023 | 强制性 | GB/T176-2017/15、29 |
| 5 | 氯离子 | GB175-2023 | 可协商 | GB/T176-2017/18、35 |
| 6 | 水溶性铬（Ⅵ）含量 | GB 31893-2015 | 强制性 | GB 31893-2015 |
| 7 | 凝结时间 | GB175-2023 | 强制性 | GB/T1346-2011/8 |
| 8 | 安定性 | GB175-2023 | 强制性 | GB/T1346-2011/11 |
| 9 | 压蒸安定性 | GB175-2023 | 强制性 | GB/T 750-1992 |
| 10 | 强度 | GB175-2023 | 强制性 | GB/T17671-2021 |
| 11 | 细度 | GB175-2023 | 可协商 | GB/T 1345-2005 |
| 12 | 比表面积 | GB175-2023 | 可协商 | GB/T 8074-2008 |
| 13 | 组分 | GB175-2023 | 强制性 | GB/T 12960-2019 |
| 14 | 放射性 | GB6566-2010 | 强制性 | GB 6566-2010 |
| 15 | 保水率 | GB/T 3183-2017 | 推荐性 | GB/T 3183-2017附录A |
| 备注 | 不同品种水泥的检验项目按照 GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》的规定进行。砌筑水泥按照GB∕T 3183-2017《砌筑水泥》的规定进行。 |  |  |  |

  - 检验注意事项

    - 带回实验室检测的样品在实验室拆装前应仔细检查样品封样状态，注意有无破坏问题和样品异常损坏。样品异常时做好相关记录，保留样品封样状态和样品拆装过程的影像记录。

    - 方法标准中有基准法和代用法时，当检验结果为临界值时以基准法结果为准。

    - 当硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥中氧化镁含量大于 5.0％时，应进行压蒸安定性检验，压蒸安定性检验合格后，则水泥中氧化镁允许放宽至6.0％。

    - 当 A 型矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥中氧化镁含量大于6.0％时，需进行压蒸安定性试验并合格。

    - 氯离子当客户有更低要求时，买卖双方可协商确定；细度和比表面积当客户有特殊要求时，买卖双方可协商确定。

    - 当样品在寄送过程中保存不当受潮时，应考虑重新抽取样品。

    - 应在取样之日起10天内完成水泥安定性检验。

- 判定原则

  - 监督抽查结果判定遵循原则：

    - 若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

  - 单项判定

- 所有检测项目按单项判定。

  - 综合判定

- 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

- 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，做出维持原检验结论的复检结论。

- 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检,并出具检验报告。复检结论为最终结论。

- 附件1

广东省云浮市水泥产品质量监督抽查检验项目费用及预算表

本次监督抽查检验费用参照公示的“广东省云浮市质量计量监督检测所及下属县所（执收单位）收费目录清单(行政事业性收费和经营服务性收费）”确定检验费用，单批水泥产品详细检验项目及收费情况见表1。

- 表1 水泥产品检验项目费用表                     单位为元

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测费用（元） | 对应收费标准的 项目名 | 收费依据/对应序号、页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不溶物 | 项 | 143.00 | 不溶物 | 收费目录清单/207 |
| 2 | 烧失量 | 项 | 120.00 | 烧失量 | 收费目录清单/208 |
| 3 | 三氧化硫 | 项 | 132.00 | 三氧化硫 | 收费目录清单/209 |
| 4 | 氧化镁 | 项 | 176.00 | 氧化镁 | 收费目录清单/210 |
| 5 | 氯离子 | 项 | 303.00 | 氯离子（硫氰酸铵容量法） | 收费目录清单/211 |
| 6 | 水溶性铬（Ⅵ） | 项 | 303.00 | 水泥中水溶性铬（Ⅵ） | 收费目录清单/216 |
| 7 | 凝结时间 | 项 | 100.00 | 凝结时间 | 收费目录清单/218 |
| 8 | 安定性 | 项 | 67.00 | 安定性（沸煮法） | 收费目录清单/219 |
| 9 | 强度 | 项 | 405.00 | 强度标号 | 收费目录清单/222 |
| 10 | 细度 | 项 | 68.00 | 细度(筛余) | 收费目录清单/223 |
| 12 | 比表面积 | 项 | 200.00 | 细度（比表面积） | 收费目录清单/224 |
| 13 | 组分 | 项 | 495.00 | 组分定量 | 收费目录清单/234 |
| 14 | 放射性 | 项 | 1010 | 放射性 | 收费目录清单/45 |
| 15 | 保水率 | 项 | 200 | 保水率 | 收费目录清单/296 |

- 表2 水泥产品单批次监督检验项目费用表           单位为元

| 序号 | 检验项目 | 硅酸盐水泥 GB 175-2023 | 普通硅酸盐水泥 GB 175-2023 | 复合硅酸盐水泥 GB 175-2023 | 火山灰质硅酸盐水泥GB 175-2023 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收费依据序号117 | 收费依据序号117 | 收费依据序号117 | 收费依据序号117 | 收费依据序号122 |
| 1 | 不溶物 | 143.00 | —— | —— | —— | —— |
| 2 | 烧失量 | 120.00 | 120.00 | —— | —— | —— |
| 3 | 三氧化硫 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |
| 4 | 氧化镁 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | —— |
| 5 | 氯离子 | 303.00 | 303.00 | 303.00 | 303.00 | 303.00 |
| 6 | 水溶性铬（Ⅵ） | 303.00 | 303.00 | 303.00 | 303.00 | 303.00 |
| 7 | 凝结时间 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | 安定性（沸煮） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | 强度 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
| 11 | 细度/ 比表面积 | 200.00 | 200.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
| 12 | 组分 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 13 | 放射性 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| 14 | 保水率 | —— | —— | —— | —— | 200.00 |
| 单批费用合计 |  | 2992 | 2849 | 2597 | 2597 | 2621 |