2024年广东省云浮市钢筋类产品质量监督抽查实施细则

YZJ011-KJ-007 -2024

- 范围

本细则适用于2024年广东省云浮市钢筋类产品质量监督抽查，内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则和异议处理。

本细则适用于热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋。

- 产品分类

  - 产品分类与代码

根据GB/T 7635.1-2002《全国主要产品分类与代码 第1部分：可运输产品》对钢筋进行产品分类，产品分类及代码见表1、表2。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 3 | 05 | 1 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑钢材 | 热轧带肋钢筋 |

表2  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 3 | 05 | 2 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑钢材 | 热轧光圆钢筋 |

  - 产品种类

钢筋混凝土用钢分为热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋。

- 术语和定义

GB/T 1499.1-2017、GB/T 1499.2-2018标准规定的有关术语和定义适用于本细则。

- 企业规模划分

根据产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表3：

表3 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥300000 | ≥100000且＜300000 | ＜100000 |

- 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 228.1-2021金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T 28900-2022  钢筋混凝土用钢材试验方法

GB/T 1499.1-2017钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 2828.4-2008  计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序

GB/T 2101-2017  型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 17505-2016  钢及钢产品 交货一般技术要求

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规定

- 抽样

- 6.1 抽样型号或规格

优先抽取产品标准中较高强度等级的牌号的产品，如：HRB500、 HPB300。

- 6.2抽样方法、基数及数量

随机抽取经被抽查企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。

在企业成品库抽样时，同一批次产品抽样基数不得少于200支。

对直条钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取1捆钢筋，在该捆中随机抽取5根钢筋，共截取10支长度为550 mm的样品，4~6支350mm 样品（带肋6支，光圆4支）。样品逐支编号标记,并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整产品表面标志，标记a的样品为检验样品，标记b的样品为备用样品。

对盘条钢筋取样时，随机抽取同一牌号、同一规格、同一批次产品的5盘钢筋，在5盘钢筋上分别随机截取共10支长度为550 mm的样品，4~6支350mm 样品（带肋6支，光圆4支）。 样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的样品为检验样品，标记b的样品为备用样品。

如在流通领域抽样或以销定产型企业抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

- 6.3 现场表面标志检查

检验人员依据产品标准，在抽样现场对抽取的5支带肋钢筋检验样品进行表面标志的检查并填写现场检验记录表，光圆钢筋无需检查表面标志。

- 6.4 样品处置

应当对检验样品和备用样品分别签封，并各挂一个标牌，同时在封条上标注出检验样品或备用样品。样品应由包装材料全部包裹，为防拆封，可使用多张封样单，并采用透明胶带缠裹。

- 6.5 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的带肋钢筋产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

- 检验要求

- 7.1 检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表4、表5。

表4  带肋钢筋检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 力学性能1 | 下屈服强度 | GB/T 1499.2-2018 | 推荐性 | GB/T 28900-2022/5 GB/T 1499.2-2018第8.2条 | ● |  |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |  | ● |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |  |  | ● |  |
|  |  | 最大力总延伸率 |  |  |  | ● |  |
| 2 | 弯曲试验 |  | GB/T 1499.2-2018 | 推荐性 | GB/T 28900-2022/6 GB/T 1499.2-2018第8.2条 | ● |  |
| 3 | 反向弯曲 |  | GB/T 1499.2-2018 | 推荐性 | GB/T 28900-2022/7 GB/T 1499.2-2018第8.2条 | ● |  |
| 4 | 重量偏差2 |  | GB/T 1499.2-2018 | 推荐性 | GB/T 1499.2-2018/8.4 | ● | ● |
| 5 | 钢筋表面标志 |  | GB/T 1499.2-2018 | 推荐性 | 目视 | ● |  |
| 注：1.序号1力学性能中，如抽检样品为抗震带肋钢筋，还应检测强屈比、屈屈比、最大力总伸长率。 2.序号4重量偏差项目实测值大于标准值的2.0倍，为A类；实测值小于标准值或等于标准值的2.0倍，为B类。 a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

表5  光圆钢筋检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  |  | 标准 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类或不合格分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 力学性能 |  | 下屈服强度 | GB/T 1499.1-2017 | 推荐性 | GB/T 28900-2022/5 GB/T 1499.1-2017第8.2条 | ● |  |
|  |  |  | 抗拉强度 |  | 推荐性 |  | ● |  |
|  |  |  | 断后伸长率 |  | 推荐性 |  | ● |  |
|  |  |  | 最大力总延伸率 |  | 推荐性 |  | ● |  |
| 2 | 弯曲试验 |  |  | GB/T 1499.1-2017 | 推荐性 | GB/T 28900-2022/6 GB/T 1499.1-2017第8.2条 | ● |  |
| 3 | 重量偏差1* |  |  | GB/T 1499.1-2017 | 推荐性 | GB 1499.1-2008第8.4条 | ● | ● |
| 注：1.序号3重量偏差项目实测值大于标准值的2.0倍，为A类；实测值小于标准值或等于标准值的2.0倍，为B类。 a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | *仅适用于直条交货的光圆钢筋。 |  |  |  |  |  |  |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

- 7.2 检验应注意的问题

7.2.1抽取的带肋钢筋样品为长度550mm的10支，350mm6支。其中550mm的样品进行重量偏差、力学性能、钢筋表面标志检测，350mm样品用于工艺性能项目（弯曲）和反弯项目的检验。

7.2.2 抽取的光圆钢筋样品为长度为550mm的10支，350mm4支。其中550mm长的样品进行重量偏差、力学性能检测，350mm样品用于工艺性能项目（弯曲）的检验。

7.2.3将现场检查结果记录在抽样单备注栏中。样品一式两份，检验样和备用样均带回检验单位。

7.2.4若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求且检验方法一致时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目时，应按本规范中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

- 判定原则

- 8.1产品质量单项判定原则

按照该产品的质量状况及对其通常质量要求，采用《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》标准中的LQR水平O方案制定本次抽查即可判定方案。

8.1.1 力学性能：每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；检验两支样品的下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率等指标。每支样品有任一指标不合格，判定该支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品力学性能项目合格，反之则判定为不合格。

8.1.2弯曲试验:每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；检验两支样品的弯曲试验指标。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品工艺性能项目合格，反之则判定为不合格。

8.1.3反向弯曲：热轧带肋钢筋每批检验样本量n=1，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品工艺性能项目合格，反之则判定为不合格。

8.1.4 重量偏差:每批检验样本量n=1，不合格品限定数L=0；以5支长度为550mm的样品总重量进行重量偏差检验，若重量偏差值不合格，不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查重量偏差项目合格，反之则判定为不合格。

8.1.6钢筋表面标志：热轧带肋钢筋表面有牌号标志、生产企业序号（许可证后3位数字）、和公称直径毫米数字，判定表面牌号标志合格，反之判该表面标志不合格。

- 8.2产品检验结果综合判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类不合格时，属于一般不合格。

- 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

9.2 需对不合格项目复检时，可在原样上进行的，应采用原样复检，不可以在原样上进行的，应采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

9.3钢筋的复验与判断应符合GB/T 17505的规定，但钢筋的重量偏差项目不合格时不准许复验。

附件1

广东省云浮市钢筋产品质量监督抽查检验项目费用及预算表

本次监督抽查检验费用参照公示的“广东省云浮市质量计量监督检测所及下属县所（执收单位）收费目录清单(行政事业性收费和经营服务性收费）”确定检验费用，单批热轧带肋钢筋和热轧光圆钢筋产品详细检验项目及收费情况见表6、表7。

表6钢筋产品检验项目费用表

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测费用（元） | 对应收费标准的 项目名 | 收费依据/对应序号、页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸试验 | 支 | 170.00 | 力学性能 | 收费目录清单/649 |
| 2 | 弯曲试验 | 项 | 59.00 | 工艺性能 | 收费目录清单/648 |
| 3 | 反向弯曲 | 项 | 80.00 | 反向弯曲 | 收费目录清单/646 |
| 4 | 重量偏差 | 样 | 50.00 | 重量、重量偏差 | 收费目录清单/637、643 |

表7钢筋产品单批次监督检验项目费用表              单位为元

| 序号 | 检验项目 | 检测费用/元 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 热轧带肋钢筋 | 热轧光圆钢筋 |
| 1 | 拉伸试验 | 340.00 | 340.00 |
| 2 | 弯曲试验 | 59.00 | 59.00 |
| 3 | 反向弯曲 | 80.00 | —— |
| 4 | 重量偏差 | 50.00 | 50.00 |
| 单批费用合计 |  | 529.00 | 449.00 |
| 单批抽样费用 |  | 200.00 | 200.00 |
| 购样费/组 |  | 58.00 | 58.00 |
| 样品处置费/组 |  | 50.00 | 50.00 |
| 单批费用总计 |  | 837.00 | 757.00 |